2023年鞍山市卫生纸产品质量监督抽查

实施细则

1适用范围

本细则适用于鞍山市卫生纸产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括卷纸、盘纸、平切纸和抽取式卫生纸。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类、术语和定义

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 301 | 301.2 |
| 分类名称 | 轻工产品 | 卫生用纸制品 | 卫生纸 |

2.2产品种类

本次抽查的产品类型包括：卷纸、盘纸、平切纸和抽取式卫生纸。

2.3术语和定义

本细则出现的术语和定义见相应产品标准规定。

3生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 20810-2018  《卫生纸（含卫生纸原纸）》

GB/T 8942-2016 《纸 柔软度的测定》

GB/T 24328.3-2020 《卫生纸及其制品第3部分:抗张强度、断裂时伸长率和抗张能量吸收的测定》

GB/T 24328.7-2020《卫生纸及其制品第7部分:球形耐破度的测定》

GB/T 27741-2011 《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》

GB/T 461.1-2002 《纸和纸板毛细吸液高度的测定(克列姆法)》

GB/T 7974-2013《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2抽样基数、抽样数量

5.2.1 在企业的成品库内或市场代销品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、在保质期内的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

- 原则上抽样时应从同一批次样品堆的不同部位选取3个或3个以上包装箱（袋），共抽取样品12个，其中9个作为检验样品，3个作为备用样品。

5.3样品处置

5.3.1样品抽取后应用塑料袋进行包装加封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检验用样品及备用(复检)样品应分别封样，并由抽样人员携带或邮寄至检验机构。

5.3.2样品到达检验机构后,接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验和备用样品分别加贴标识后保存。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的卫生纸产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

5.5样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

5.6抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

6检验要求

6.1检验项目

表2 卫生纸检验项目及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 附录C |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 附录C |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 附录C |
| 4 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 附录C |
| 5 | 横向吸液高度 | GB/T 20810-2018 | GB/T 461.1-2002 |
| 6 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 | GB/T 24328.3-2020 |
| 7 | 柔软度 | GB/T 20810-2018 | GB/T 8942-2016 |
| 8 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 6.7、 GB/T 27741-2011 |
| 9 | 球形耐破度 | GB/T 20810-2018 | GB/T 24328.7-2020 |
| 10 | D65亮度 | GB/T 20810-2018 | GB/T 7974-2013 |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②微生物项目（细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）不合格。（依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检” 的规定。）

③法律、法规规定不得复检的其他情况。