2023年鞍山市油漆产品质量监督抽查

实施细则

1适用范围

本细则适用于鞍山市油漆产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类、术语和定义

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 411 | —— |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑涂料 | —— |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：溶剂型丙烯酸树脂涂料、富锌底漆（溶剂型）、醇酸树脂涂料、溶剂型聚氨酯涂料（双组份）、环氧云铁中间漆、环氧沥青防腐涂料、氯化橡胶防腐涂料、酚醛树脂涂料。

2.3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 25264-2010  溶剂型丙烯酸树脂涂料

HG/T 3668-2020   富锌底漆

GB/T 25251-2010  醇酸树脂涂料

HG/T 4340-2012   环氧云铁中间漆

GB/T 27806-2011  环氧沥青防腐涂料

GB/T 25253-2010  酚醛树脂涂料

HG/T 2454-2014   溶剂型聚氨酯涂料（双组份）

GB/T 25263-2010  氯化橡胶防腐涂料

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2抽样基数、抽样数量

5.2.1抽样地点为生产企业的成品库、堆场，经销单位的销售现场、仓库。

在生产企业成品库内或经销企业市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、在保质期内（但一般不超过十二个月）的样品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

在生产领域抽样，独立包装产品重量≤5kg时，同一批次产品抽样基数不少于10个独立包装；在贮罐、大桶或其它较大容器中抽样，抽样基数不低于50kg。当独立包装产品质量≤2kg时，应尽量整包装抽取，避免分装，产品所需的稀释剂、固化剂等按比例抽取；在流通领域抽样，抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

每批次产品抽取样品数量见下表。

表2 抽样数量

| 产品种类 | 抽样量 |
| --- | --- |
| 双组分 | 主剂：1kg/桶×2组，固化剂按配比抽取样品2组，稀释剂按配比抽取样品2组 （注明主剂与固化剂配比） |
| 单组份 | 1kg/桶×2组，稀释剂按配比抽取样品2组 |
| 注1：所抽的2组样品，一组为检验样品，一组为备用样品 |  |

5.2.4抽样时应注意的问题

5.2.4.1应由抽样技术人员在现场进行抽取，不得由企业自行抽样。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，其保质期应满足检验及异议处理时间要求。

5.2.4.2抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

5.2.4.3抽样人员应对所抽样品的外包装上所示内容拍照，对于多组分样品，各组分按实际配比抽取，并在抽样单注明比例。

5.3样品处置

检验样品及备用样品应分别封样，抽取的样品应密封在金属容器或塑料容器内并加贴封条封样。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

封样单上应有被抽查企业和抽样技术人员的签名，注明抽样日期，并确认封样单牢固。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的相关油漆产品销售额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

以下情况应在抽样单备注栏中说明：

1）产品的施工要求；

2）在贮罐、大桶或其他较大容器中抽样的过程和样品状态描述；

3）在生产线末端抽样时，应有“样品自检合格、待出厂”描述；

4）贴牌生产或委托加工应说明，并附协议或证明；

5）企业需要陈述的情况。

5.5样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

5.6其他要求

可对抽样的关键过程留下影像资料。在进入企业、取样、双方签字确认等环节时，影像资料要能清晰记录企业名称、营业执照名称、被抽样的产品、抽样状态、抽样人员和企业陪同人员等。

6检验要求

6.1检验项目

表3 油漆产品相关检验项目

| 产品 名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂型丙烯酸树脂涂料 | 1 | 在容器中状态 | GB/T 25264-2010 | GB/T 25264-2010 |
|  | 2 | 流出时间 |  | GB/T 6753.4-1998 |
|  | 3 | 不挥发物含量 |  | GB/T 1725-2007 |
|  | 4 | 干燥时间 |  | GB/T 25264-2010 |
|  | 5 | 漆膜外观 |  | GB/T 25264-2010 |
|  | 6 | 划格试验 |  | GB/T 25264-2010 |
|  | 7 | 铅笔硬度 |  | GB/T 6739-2006 |
|  | 8 | 耐水性 |  | GB/T 25264-2010 |
|  | 9 | 耐冲击性 |  | GB/T 1732-2020 |
| 富锌底漆(溶剂型) | 1 | 在容器中状态 | HG/T 3668-2020 | HG/T 3668-2020 |
|  | 2 | 施工性能 |  | HG/T 3668-2020 |
|  | 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-2020 |
|  | 4 | 涂膜外观 |  | HG/T 3668-2020 |
|  | 5 | 耐冲击性 |  | GB/T 1732-2020 |
|  | 6 | 不挥发物含量 |  | GB/T 1725-2007 |
|  | 7 | 附着力 |  | GB/T 5210-2006 |
|  | 8 | 不挥发物中金属锌含量 |  | HG/T 3668-2020 |
| 环氧沥青防腐涂料 | 1 | 在容器中状态 | GB/T 27806-2011 | GB/T 27806-2011 |
|  | 2 | 施工性 |  | GB/T 27806-2011 |
|  | 3 | 干燥时间 |  | GB/T 27806-2011 |
|  | 4 | 漆膜外观 |  | GB/T 27806-2011 |
|  | 5 | 适用期 |  | GB/T 27806-2011 |
|  | 6 | 弯曲试验 |  | GB/T 6742-2007 |
|  | 7 | 耐冲击性 |  | GB/T 27806-2011 |
|  | 8 | 不挥发物含量 |  | GB/T 1725-2007 |
|  | 9 | 耐碱性 |  | GB/T 27806-2011 |
|  | 10 | 耐酸性 |  | GB/T 27806-2011 |
| 醇酸树脂涂料 | 1 | 在容器中状态 | GB/T 25251-2010 | GB/T 25251-2010 |
|  | 2 | 干燥时间 |  | GB/T 25251-2010 |
|  | 3 | 施工性 |  | GB/T 25251-2010 |
|  | 4 | 漆膜外观 |  | GB/T 25251-2010 |
|  | 5 | 不挥发物含量 |  | GB/T 1725-2007 |
|  | 6 | 弯曲试验 |  | GB/T 25251-2010 |
| 酚醛树脂涂料 | 1 | 在容器中状态 | GB/T 25253-2010 | GB/T 25253-2010 |
|  | 2 | 流出时间 |  | GB/T 6753.4-1998 |
|  | 3 | 干燥时间 |  | GB/T 25253-2010 |
|  | 4 | 施工性 |  | GB/T 25253-2010 |
|  | 5 | 涂膜外观 |  | GB/T 25253-2010 |
|  | 6 | 不挥发物含量 |  | GB/T 1725-2007 |
|  | 7 | 附着力 |  | GB/T 25253-2010 |
| 氯化橡胶防腐涂料 | 1 | 在容器中状态 | GB/T 25263-2010 | GB/T 25263-2010 |
|  | 2 | 细度 |  | GB/T 6753.1-2007 |
|  | 3 | 干燥时间 |  | GB/T 25263-2010 |
|  | 4 | 施工性 |  | GB/T 25263-2010 |
|  | 5 | 漆膜外观 |  | GB/T 25263-2010 |
|  | 6 | 不挥发物含量 |  | GB/T 1725-2007 |
|  | 7 | 弯曲试验 |  | GB/T 6742-2007 |
| 环氧云铁中间漆 | 1 | 在容器中状态 | HG/T 4340-2012 | HG/T 4340-2012 |
|  | 2 | 不挥发物含量 |  | GB/T 1725-2007 |
|  | 3 | 适用期 |  | HG/T 4340-2012 |
|  | 4 | 干燥时间 |  | HG/T 4340-2012 |
|  | 5 | 耐冲击性 |  | HG/T 4340-2012 |
|  | 6 | 弯曲试验 |  | GB/T 6742-2007 |
|  | 7 | 附着力 |  | GB/T 5210-2006 |
| 溶剂型聚氨酯涂料(双组分) | 1 | 在容器中状态 | HG/T 2454-2014 | HG/T 2454-2014 |
|  | 2 | 细度 |  | HG/T 2454-2014 |
|  | 3 | 不挥发物含量 |  | GB/T 1725-2007 |
|  | 4 | 干燥时间 |  | HG/T 2454-2014 |
|  | 5 | 涂膜外观 |  | HG/T 2454-2014 |
|  | 6 | 弯曲试验 |  | GB/T 6742-2007 |
|  | 7 | 耐盐水性 |  | HG/T 2454-2014 |
|  | 8 | 耐冲击性 |  | HG/T 2454-2014 |

注：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。执行企业标准时，按照企业标准规定指标并结合国家、行业标准进行比较。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。