鞍山市水性工业漆产品质量监督抽查

实施细则

1适用范围

本细则适用于鞍山市水性工业漆产品质量监督抽查。抽查产品范围包括：水性丙烯酸树脂涂料、水性聚氨酯涂料（金属表面用）、水性环氧树脂防腐涂料。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类

2.1产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 411 | —— |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑涂料 | —— |

2.2产品种类

按产品执行标准分三大类：包括水性丙烯酸树脂涂料、水性聚氨酯涂料、水性环氧树脂防腐涂料。

3术语和定义

本细则中所使用的术语和定义同相关引用标准。

4生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

5检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

HG/T 4758-2014      《水性丙烯酸树脂涂料》

HG/T 4761-2014      《水性聚氨酯涂料》

HG/T 4759-2014      《水性环氧树脂防腐涂料》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

6抽样

6.1抽样型号或规格

水性工业漆包括：水性丙烯酸树脂涂料、水性聚氨酯涂料（金属表面用）、水性环氧树脂防腐涂料。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

6.2抽样基数、抽样数量

6.2.1在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

6.2.2抽样基数

在生产领域抽样，独立包装产品重量≤5kg时，同一批次产品抽样基数不少于20个独立包装；在贮罐、大桶或其它较大容器中抽样，抽样基数不低于100kg，搅拌均匀后抽取。在流通领域抽样，抽样基数满足抽取样品数量即可。

6.2.3抽样方法及数量

随机抽样工具选择扑克牌或骰子，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，每批次产品抽取样品数量见表2。

表2 抽样数量

| 序号 | 明示标准 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HG/T 4758-2014 | 4kg/2组（检验用样品2kg/1组，备用样品2kg/1组） |
| 2 | HG/T 4761-2014 | 4kg/2组（检验用样品2kg/1组，备用样品2kg/1组） |
| 3 | HG/T 4759-2014 | 4kg/2组（检验用样品2kg/1组，备用样品2kg/1组） |

最少抽样量为2kg×2组，所抽的2组样品，一组为检验样品，一组为备用样品，当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

6.3样品处置

6.3.1封样

抽取的样品应包装密封好，将封样单粘贴于已包装样品的封口处，由抽样人员和被抽查企业有关人员在封样单上签名。为防拆封，可使用多张封样单。

6.3.2样品保存

样品必须避免低温、光照等不利条件，满足产品规定或明示要求的储存条件。

6.3.3样品在运送中应按照产品规定或明示的搬运要求进行，保证样品、签封、产品包装或说明书等完好无损。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

需要被抽企业提供的水性工业漆型号和等级在规格栏中注明，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6.5样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

6.6抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

7检验要求

7.1检验项目

7.1.1水性丙烯酸树脂涂料

表3 水性丙烯酸树脂涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4758-2014 | HG/T 4758-2014 GB/T 1725-2007 |
| 2 | 耐冲击性 |  | HG/T 4758-2014 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T 6742-2007 |
| 4 | 划格试验 |  | HG/T 4758-2014 |
| 5 | 铅笔硬度（擦伤） |  | HG/T 4758-2014 |
| 6 | 耐水性 |  | HG/T 4758-2014 GB/T 1733-1993 GB/T 1766-2008 |

7.1.2水性聚氨酯涂料（金属表面用）

表4 水性聚氨酯涂料（金属表面用）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅笔硬度（擦伤） | HG/T 4761-2014 | HG/T 4761-2014 |
| 2 | 划格试验 |  | HG/T 4761-2014 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T 6742-2007 |
| 4 | 耐冲击性 |  | HG/T 4761-2014 |
| 5 | 耐磨性（500g/500r） |  | GB/T 1768-2006 |

7.1.3水性环氧树脂防腐涂料

表5 水性环氧树脂防腐涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4759-2014 | HG/T 4759-2014 GB/T 1725-2007 |
| 2 | 弯曲试验 |  | GB/T 6742-2007 |
| 3 | 耐冲击性 |  | HG/T 4759-2014 |
| 4 | 划格试验 |  | HG/T 4759-2014 |
| 5 | 闪锈抑制性 |  | HG/T 4759-2014 |

7.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

9异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查实施细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。