- 鞍山市耐火材料产品质量监督抽查实施细则

- 1适用范围

- 本细则适用于鞍山市耐火材料产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、鞍山市内县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

- 2产品分类、术语和定义

- 2.1产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 5 | 503 | —— |
| 分类名称 | 工业生产资料 | 耐火材料 | 镁碳砖、镁砂、氧化镁 |

- 2.2产品种类

- 本细则涉及产品种类：镁碳砖、轻烧氧化镁，烧结镁砂，电熔镁砂等。

- 2.3术语和定义

- 本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

- 3企业耐火材料产品生产规模划分

- 根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

- 4检验依据

- 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- GB/T 22589-2017  镁碳砖

- YB/T 5206-2004 轻烧氧化镁

- GB/T 2273-2007 烧结镁砂

- YB/T 5266-2004 电熔镁砂

- GB 2007.7-1987 散装矿产品取样、制样通则粒度测定方法—手工筛分法

- GB/T 2999-2016 耐火材料 颗粒体积密度试验方法

- GB/T 5069-2015 镁铝系耐火材料化学分析方法

- GB/T 16555-2017  含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学方法

- GB/T 2997-2015  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

- GB/T 3002-2017  耐火制品  高温抗折强度试验方法

- GB/T 17617-1998 耐火原料和不定形耐火材料取样

- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求相关的法律法规、部门规章和规范

- 经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 5抽样

- 5.1抽样型号或规格

- 所抽样品应是受检企业在近期生产、自检合格的具有代表性的同一批产品。

- 5.2抽样方法、基数及数量

- 5.2.1抽样方法

- 在企业成品仓库内，按GB/T 17617随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

- 5.2.2抽样基数

- 镁碳砖制品一般不少于281块，镁砂制品一般不少于8吨。

- 5.2.3抽样数量

- 镁碳砖制品共抽取18块样品，其中9块作为检验样品，9块作为备用样品；

- 镁砂制品在成品库，从企业近半年内生产的、自检合格的产量最大品种的同一批产品中随机抽取2kg，分成二份，一份1kg为检验样品；一份1kg为备用样品。

- 注：在本规范的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

- 5.3样品处置

- 5.3.1封样

- 应从尺寸、外观检查合格后的样品中抽取检验样品。检验样品确定后立即现场封样，封样采取在样品上贴封签并加盖质检中心骑缝章（印章一半在样品上，一半在封签上）的方式，封签上应标注抽样编号、样品编号、产品牌号、检验样、备用样、抽样人等。

- 5.3.2样品运输

- 应采取适宜的包装、适宜的运输方式（寄）送样品，以免在运输途中损坏样品。

- 5.3.3样品保管

- 承检机构应按照抽样单所记内容查验样品，对照无误后办理样品入库手续，并确保待检样品保存期间不受雨淋、潮湿和冲击、损伤等。

- 5.4抽样单

- 应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的被抽查耐火材料产品品种的销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

- 注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“耐火材料”，应记录被抽查企业的所有耐火材料年销售总额；计划抽查耐火砖，应记录对应的被抽查企业的耐火砖年销售总额。计划抽查焦炉用硅砖，就只记录被抽查企业的焦炉用硅砖年销售总额。

- 5.5样品获取方式

- 监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

- 6检验要求

- 6.1检验项目及重要程度分类

- 检验项目及重要程度分类见表3、表4、表5、表6。

表3  镁碳砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显气孔率 | GB/T 22589 | GB/T 2997 |
| 2 | 体积密度 | GB/T 22589 | GB/T 2997 |
| 3 | 高温抗折强度 | GB/T 22589 | GB/T 3002 |
| 4 | 常温耐压强度 | GB/T 22589 | GB/T 5072 |
| 5 | MgO | GB/T 22589 | GB/T 16555 |
| 6 | C | GB/T 22589 | GB/T 16555 |

表4  轻烧氧化镁检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO | YB/T 5206-2004 | GB/T 5069 |
| 2 | SiO2 | YB/T 5206-2004 | GB/T 5069 |
| 3 | CaO | YB/T 5206-2004 | GB/T 5069 |
| 4 | Fe2O3 | YB/T 5206-2004 | GB/T 5069 |
| 5 | 灼烧碱量,LOI | YB/T 5206-2004 | GB/T 5069 |

表5  烧结镁砂检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO | GB/T 2273 | GB/T 5069 |
| 2 | SiO2 | GB/T 2273 | GB/T 5069 |
| 3 | CaO | GB/T 2273 | GB/T 5069 |
| 4 | Fe2O3 | GB/T 2273 | GB/T 5069 |
| 5 | 灼烧碱量 | GB/T 2273 | GB/T 5069 |
| 6 | CaO/SiO2（质量比） | GB/T 2273 | GB/T 5069 |
| 7 | 颗粒体积密度 | GB/T 2273 | GB/T 2999 |

表6  电熔镁砂检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO | YB/T 5266 | GB/T 5069 |
| 2 | SiO2 | YB/T 5266 | GB/T 5069 |
| 3 | CaO | YB/T 5266 | GB/T 5069 |
| 4 | Fe2O3 | YB/T 5266 | GB/T 5069 |
| 5 | Al2O3 | YB/T 5266 | GB/T 5069 |
| 6 | 颗粒体积密度 | YB/T 5266 | GB/T 2999 |

注：以上所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保等重要项目。

- 6.2检验应注意的问题

- 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

- 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 其他特殊情况的说明:如样品封样状态破坏、样品异常损坏等，应做详细记录特别是影像记录。

- 7判定原则

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查实施细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。