鞍山市儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 （件/条/套） | 检验样品数量 （件/条/套） | 备用样品数量 （件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童服装 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 婴幼儿服装 | 2 | 1 | 1 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 儿童及婴幼儿服装

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 | GB/T 2912.1—2009 |
|  | pH值 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 | GB/T 7573—2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 |
|  | 异味 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 | GB 18401—2010 6.7 |
|  | 耐唾液色牢度a | GB 18401—2010 GB 31701—2015 | GB/T 18886—2019 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 5713—2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 3922—2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 3922—2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401—2010 GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 3920—2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 3920—2008 |
|  | 耐皂洗色牢度 | 明示产品标准 | GB/T 3921—2008 |
|  | 重金属 | GB 31701—2015 | GB/T 30157—2013 |
|  | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701—2015 | GB/T 20388—2016 |
|  | 附件抗拉强力 | GB 31701—2015 | GB 31701—2015 |
|  | 残留金属针 | GB 31701—2015 | GB 31701—2015 |
|  | 绳带要求 | GB 31701—2015 | GB 31701—2015 |
|  | 附件锐利性 | GB 31701—2015 | GB/T 31702—2015 |
|  | 羽绒充绒量 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 |
|  | 羽绒含绒量 | GB/T 14272—2011 | GB/T 14272—2011 |
|  | 绒子含量 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 |
|  | 羽绒耗氧量 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 |
|  | 羽绒清洁度 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 |
|  | 羽绒蓬松度 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 |
|  | 羽绒绒丝+羽丝 | GB/T 14272—2021 | GB/T 14272—2021 |
|  | 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APnEO） | GB/T 14272—2021 | GB/T 23322—2018 GB/T 14272—2021 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862—2013 明示产品标准 | FZ/T 01057系列标准 GB/T 2910系列标准 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01095—2002 FZ/T 30003—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019等 |
|  | 产品使用说明 | GB/T 5296.4—2012 明示产品标准 | GB/T 5296.4—2012 明示产品标准 |
| a：仅考核婴幼儿产品。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 2660—2017  《衬衫》

GB/T 2662—2017  《棉服装》

GB/T 2664—2017  《男西服、大衣》

GB/T 2665—2017  《女西服、大衣》

GB/T 2666—2017  《西裤》

GB/T 8878—2014  《棉针织内衣》

GB/T 8878—2023  《针织内衣》

GB/T 14272—2011 《羽绒服装》

GB/T 14272—2021 《羽绒服装》

GB/T 18132—2016 《丝绸服装》

GB/T 22700—2016 《水洗整理服装》

GB/T 22849—2014 《针织T恤衫》

GB/T 22849—2024 《针织T恤衫》（该标准于2024年10月01日实施）

GB/T 22853—2019 《针织运动服》

GB/T 26384—2011 《针织棉服装》

GB/T 26385—2011 《针织拼接服装》

GB/T 29862—2013 《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 31900—2015 《机织儿童服装》

GB/T 33271—2016 《机织婴幼儿服装》

GB/T 39508—2020 《针织婴幼儿及儿童服装》

FZ/T 08001—2021 《羊毛絮片服装》

FZ/T 08002—2022 《新生儿纺织产品》

FZ/T 24019—2012 《印花羊绒针织品》

FZ/T 43015—2021 《桑蚕丝针织服装》

FZ/T 73005—2021 《低含毛混纺及仿毛针织品》

FZ/T 73009—2021 《山羊绒针织品》

FZ/T 73010—2016 《针织工艺衫》

FZ/T 73017—2014 《针织家居服》

FZ/T 73017—2023 《针织家居服》（该标准于2024年07月01日实施）

FZ/T 73018—2021 《毛针织品》

FZ/T 73020—2019 《针织休闲服装》

FZ/T 73022—2019 《针织保暖内衣》

FZ/T 73024—2014 《化纤针织内衣》

FZ/T 73025—2019 《婴幼儿针织服饰》

FZ/T 73026—2014 《针织裙、裙套》

FZ/T 73029—2019 《针织裤》

FZ/T 73032—2017 《针织牛仔服装》

FZ/T 73034—2021 《半精纺毛针织品》

FZ/T 73043—2020 《针织衬衫》

FZ/T 73045—2013 《针织儿童服装》

FZ/T 73052—2015 《水洗整理针织服装》

FZ/T 73053—2015 《针织羽绒服装》

FZ/T 73056—2016 《针织西服》

FZ/T 73058—2017 《针织大衣》

FZ/T 73059—2017 《双面穿服装》

FZ/T 73061—2019 《针织茄克衫》

FZ/T 73064—2019 《针织西裤》

FZ/T 81001—2016 《睡衣套》

FZ/T 81004—2012 《连衣裙、裙套》

FZ/T 81004—2022 《连衣裙、裙套》

FZ/T 81006—2017 《牛仔服装》

FZ/T 81007—2012 《单、夹服装》

FZ/T 81007—2022 《单、夹服装》

FZ/T 81008—2021 《茄克衫》

FZ/T 81010—2018 《风衣》

FZ/T 81019—2014 《灯芯绒服装》

及其他现行有效的国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。