鞍山市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品40m，其中20m作为检验样品，20m作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 5023.2—2008 GB/T 5013.2—2008 GB/T 2951.1—1997 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 3048.4—2007 GB/T 5023.2—2008 GB/T 5013.2—2008 GB/T 3956—2008 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1—1997 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5013.2—2008 GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1—1997 GB/T 2951.2—1997 |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 12 | 绝缘热收缩 | GB/T 2951.13—2008 GB/T 2951.3—1997 |
| 13 | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21—2008 GB/T 2951.5—1997 |
| 14 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1—1997 |
| 15 | 护套老化前断裂伸长率 |  |
| 16 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1—1997 GB/T 2951.2—1997 |
| 17 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |
| 18 | 护套老化后断裂伸长率 |  |
| 19 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 20 | 护套热失重试验 | GB/T 2951.32—2008 |
| 21 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 18380.12—2008 GB/T 18380.12—2022 GB/T 18380.13—2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.1-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008  额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6-2006  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 5023.7-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

JB/T 8734.1-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分： 固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016  额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分： 连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线

JB/T 8734.6-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆

GB/T 5013.1-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5013.2-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分：试验方法

GB/T 5013.3-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆

GB/T 5013.5-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆

GB/T 5013.6-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆

GB/T 5013.7-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T 5013.8-2013  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分：特软电线

JB/T 8735.1-2016  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般要求

JB/T 8735.2-2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T 8735.3-2016  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T 12706.3-202 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

GB/T 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T 31840.2-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T 31840.3-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 10491—2022 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T 12527—2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049—2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。